WWW.SUEDWEST.RU
Техническая информация


Markierungsfarbe
Markierungsfinish 
 

продукт-Nr.: K 26, K26-0901
	Описание продукта:
	Краска для разметки дорог  + Защитный лак

	1. Область применения:


	Применяется для разметки проезжей части дорог, парковочных стоянок, разметки тротуаров, указателей и.т.д. Предназначена для внутренних и наружных работ. Маркировочный Лак наносится как заключительный слой на маркировочные краски для избегания быстрого загрязнений.

	2. Свойства:
	- очень быстро сохнет
- хорошая схватываемость
- высокая стойкость на стираемость
- стойкая к нагрузкам
- хорошая дневная видимость, цветостойкая

	3. Применение:
	3.1 Основания:
Бетон, цементные стяжки, асфальт, камень
3.2 Подготовка основания:
Все основания  должны быть чистыми, прочными и без остатков воска, жира, мха, водорослей и пыли.  

Новые бетонные основания и цементные стяжки:
Очистить, сильные слои пыли удалить индустриальным пылесосом.

Старые бетонные основания и цементные стяжки:
Очистить основательно пылесосом высокого давления. 
Новый и старый асфальт:
 Основание должно быть чистым, без маслянных загрязнений.

3.3 Нанесение: валиком, кистью, машиной.
1-2 раза не разбавляя

Примечание: При слабо или сильно впитываемых основаниях прогрунтовать разбавив 10%.
При напылении распылителем высокого давления: 
насадка шириной: 1,8-2,0 мм
давление воздуха: 3,0-5,0 бар 

При напылении распылителем низкого давления (Airless)
насадка шириной: 0,53-0,66 мм (0,021-0,026 Inch)
давление материала: ок. 150-160 бар

3.4 Разбавитель: Нитро- или универсальным разбавителем

	4. Высыхание:
	При температуре 20°С и относительной влажности 60%
не липнет через ок. 10 минут
покрывать последующим слоем через ок. 2-3 часа 


	5. Дополнительные данные:
	5.1 Сырьевая основа: Полимеризатная пластмасса  \   Лак - акриловый
5.2 Цвет RAL: 9110 белый 
1007 нарциссово-жёлтый, 3020 дорожно-красный, 5017 дорожно-синий, 9105 чёрный
защитный лак 0901 безцветный
5.3 Степень глянца: краска – матовая, лак - глянцевый

5.4 Плотность: ок. 1,5 г/см3 в зависимости от цвета
                           
5.5 Расход:  ок. 400 мк. мокрого слоя это ок. 0,35 л/м2 про слой = ок. 0,6 кг/м2

Примечание: Расход дорожной линии на км (ок. 400 мк/ про мокрый слой)

шириной 12 см = ок. 43 л или 60 кг
шириной 15 см = ок. 53 л или 75 кг
в зависимости от ширины = ок. 3,55 л или 5 кг


5.6 Ёмкость упаковки:, 2,5 л, 5л, 13 кг, 30 кг


	6. Классификация:
	См. паспорта по технике безопасности

	7. Состав:
	Акриловая смола, акриловый кополимеризат, титан-диоксид, органические и не органические цветные пигменты, кальцит, кизельгур, ароматические углеводороды, аддитивные соединяющие.

	 
	

	8. Утилизация:
	Жидкие остатки материала являются особым видом мусора, поэтому в канализацию не сливать. Сухие остатки могут утилизироваться наряду с другими видами строительного мусора. Придерживаться указаний/правил по утилизации особого вида мусора!

	
	.


PAGE  

Seite 1 von 2

