КОКС прокаленный НЕФТЯНОЙ
    1.  КЭП–2 ТУ 0258-003-00149452-96 с изм. 1-4 и
2. Кокс электродный КЭП–2,
Условия оплаты: 100% предоплата.
Срок начала отгрузки: до 15–25 дней с момента зачисления оплаты.
Стоимость согласно Базису поставки:
ЕЙСК перев. - Кокс 1 прокаленный – 365 $/тн,
· Кокс 2 прокаленный – 435$ /тн.
DAF ст. Тобол, Аксарайская 2.
· Кокс 1 прокаленный – 365 $/тн,
· Кокс 2 прокаленный – 435$ /тн.
DAP Луговая - Кокс 1.2. прокаленный - 310 $/тн
Объем: 500–3000 тн. (Кокс поставляется навалом в
полувагонах по 62–63 тн).
Также возможно предложить поставки Кокса сырого. Поставки кокса сырого осуществляются
только по РФ.
1. Технические характеристики Кокса Прокаленного.
	Наименование показателя
	Норма
	Факт

	Массовая доля общей влаги, %, не более
	0,5
	

	Зольность, %, не более
	0,9
	

	Массовая доля серы, %, не более
	0,80
	3,8-4,2

	Массовая доля ванадия, %, не более
	0,020
	

	Содержание обмасливающего агента, %, не более
	0,5
	

	Действительная плотность, г/см3, не более
	2,05-2,08
	

	Массовая доля кусков размером:
больше 8 мм, %, не менее
	25,0
	

	Меньше 1мм, %, не более
	30,0
	


Сера может быть до 4 % ориентировочно.
2.Технические характеристики Кокса Прокаленного.
	Наименование показателя
	Норма
	Факт

	Массовая доля общей влаги, %, не более
	0,50
	0,28

	Зольность, %, не более
	0,60
	0,16

	Массовая доля серы, %, не более
	1,50
	1,05

	Действительная плотность, г/см3, в пределах
	2,06-2,09
	2,08

	Массовая доля кокса с размером кусков более 6 %, не менее
	30,0
	49,0

	Массовая доля в %, не более
Кремния
Железа
Ванадия
	0,8
0,8
0,020
	0,02
0,01
0,016

	Содержание обмасливающего агента, %, не более
	0,5
	0,0


